# NANOMATERIALES POROSOS DE CARBÓN OBTENIDOS DE SEMILLAS DE TAMARINDUS INDICA: SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN, Y ESTUDIOS DE ADSORCIÓN PARA RECEPTORES ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II

Lemus Hernández, Sheily A1.; Mendoza Gutiérrez, Andrea N.¹; Aguilera Velásquez, Jorge L.¹; Mejía Martínez, Dámaris I.¹; Rodríguez Rivas, Fredy A2.; Aguilar Armijo, David3; Domínguez-Robles, Juan4; Ponce-Rodríguez, Henry D.¹*

¹Grupo de Investigación Análisis Químico, Departamento de Control Químico, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, UNAH, Tegucigalpa, Honduras

²Grupo de Investigación Química Molecular, Departamento de Química, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, UNAH, Tegucigalpa, Honduras

³Departamento de Materia Condensada, Facultad de Ciencias, UNAH, Tegucigalpa, Honduras

⁴Grupo de Investigación Caracterización y Optimización Estadística de Medicamentos, Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, Sevilla, España

Autor correspondiente: henry.ponce@unah.edu.hn

# INTRODUCCIÓN

Recientemente, la química verde ha propiciado la obtención de adsorbentes naturales, considerados “verdes” por su renovabilidad, biodegradabilidad, facilidad de acceso y respeto al medio ambiente [1]. Uno de los materiales adsorbentes más prometedores son los nanomateriales de carbono porosos (PCNMs), que presentan diferentes estructuras de poros y se dividen en tres categorías: microporosos (menos de 2 nm), mesoporosos (2-50 nm) y macroporosos (más de 50 nm) [2].
    
En este estudio, se utilizó la semilla de Tamarindus indica como materia prima precursora para la síntesis de nanomateriales de carbono poroso. El nanomaterial sintetizado se caracterizó mediante varias técnicas analíticas y se aplicó la técnica de microextracción PT-SPE para la extracción de irbesartan y losartan en soluciones acuosas.

# METODOLOGÍA

El procedimiento para la síntesis a partir de semillas de tamarindo implicó el lavado y secado de las semillas a temperatura ambiente. Posteriormente, fueron trituradas y reducidas en tamaño de partícula en un molino de bolas y cuchillas de acero. Se muestra un esquema del procedimiento en la Figura 1.
    
Se llevaron a cabo experimentos de adsorción con diferentes cantidades de sorbente y variaciones en el pH de la solución, así como pruebas de modificación de la fuerza iónica con cloruro de sodio para mejorar la retención de los analitos.

Figura 1.  Procedimiento de síntesis del PCNMs.

# RESULTADOS

Los nanomateriales sintetizados presentaron un área superficial alta (881.4 m²/g) y un tamaño de poro de 2.13 nm. Los experimentos iniciales mostraron baja retención de los analitos bajo condiciones neutras. Sin embargo, al modificar el pH a 3 y aumentar la cantidad de sorbente, la adsorción alcanzó valores de hasta 100% para ambos compuestos.
    
Se observó que la presencia de NaCl al 10% mejoró significativamente la eficiencia de extracción, alcanzando 86% para losartán y 81% para irbesartán. La Tabla 1 muestra los valores optimizados del procedimiento.

| Variables | Valores óptimos | Porcentaje de adsorción (%) ± SDa |
| --- | --- | --- |
| Cantidad de PCNMs | 50 mg | Irbesartan: 100.00 ±1.2 Losartan: 99.73 ±1.5 |
| Acidificación de pH | pH 3.0 |  |
| Efecto Salting-out | 10% |  |

Tabla 1. Optimización de la adsorción

# CONCLUSIÓN

Se sintetizaron nanomateriales de carbono porosos a partir de semillas de tamarindo, los cuales demostraron una estructura micro/mesoporosa de baja cristalinidad y alta área superficial. Se aplicaron con éxito en la adsorción de irbesartan y losartan, logrando altos porcentajes de retención mediante un enfoque de química verde.
    
Estos resultados sugieren que los residuos de biomasa pueden representar una fuente valiosa para la síntesis de adsorbentes sostenibles.

# REFERENCIAS

[1] Jagirani MS, Soylak M. Green sorbents for the solid phase extraction of trace species. Curr Green Chem. 2024; 47:100899.
    
[2] Wang Y, Chen J, Ihara H, Guan M, Qiu H. Preparation of porous carbon nanomaterials and their application in sample preparation: A review. TrAC Trends Anal Chem. 2021; 143:116421.
    
[3] Nagar CK, Dash SK, Rayaguru K. Tamarind seed: Composition, applications, and value addition: A comprehensive review. JFPP. 2022; 46:16872.
    
[4] Badawy AMEI, El-Nouby MAM, Kimani PK, Lim LW, Rabea EI. A review of the modern principles and applications of solid-phase extraction techniques in chromatographic analysis. Anal Sci. 2022; 38:1457–1487.

Cómo citar este trabajo (Vancouver):
Lemus Hernández SA, Mendoza Gutiérrez AN, Aguilera Velásquez JL, Mejía Martínez DI, Rodríguez Rivas FA, Aguilar Armijo D, et al. NANOMATERIALES POROSOS DE CARBÓN OBTENIDOS DE SEMILLAS DE TAMARINDUS INDICA: SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN, Y ESTUDIOS DE ADSORCIÓN PARA RECEPTORES ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II [resumen]. En: Vispo NS, editor. Memorias del Congreso de Investigación y Posgrado UNAH 2024: Libro de resúmenes. Madrid/Tegucigalpa: Clinical Biotec S.L.; Universidad Nacional Autónoma de Honduras; 2024. doi: 10.70099/cb/unah/2024.mem

ISBN del libro: 978-84-09-76685-7